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     TRAVAUX PRATIQUES
DE
  MECANIQUES DES SOLS
       
   MANIPULATION :
 ESSAIS PROCTOR 
     ELABORE PAR   :
· Insaf hendi
· Hiba retib
GROUPE : 
GCV1B 
· BUT :
Ce TP a pour but de connaitre la réaction d’un sol au compactage en fonction de sa teneur en eau et de déterminer sa densité séche maximal sa teneur optimum . 
· MATÉRIELS ET MÉTHODES :
· MATERIELS :
·  Machine Proctor :
[image: ]
· Malaxeur:
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· Tamis:
        [image: ]
· Moule:
        [image: ]
· Etuve:
        [image: ]
· Bécher:
[image: ]

· Balance:
[image: ]

· METHODES :

· On pèse le moule vide .
· On pèse 3 kg de sol sec après tamisage a l’aide du tamis 5mm.
· On placer le matériau dans le malaxeur et on ajoute 120 cm3 d’eau .
· On arrête le malaxage lorsque le mélange devient homogène.
· Après avoir fixé la moule et l’hausse dans leurs support, on introduit  la 1ére couche et la compacter en utilisant la machine de compactage de Proctor normal (25 coups).
· On introduit la 2éme couche et on la compacte puis la 3éme couche et on la compacte.
· On enlève la hausse et on l’arrase.
· On  pèse le moule puis on a prélevé 2 prises de l’échantillon en haut  et en bas dans un bécher et le pesé.
· On a introduit ce bécher dans l’étuve durant 24h.
· On a répéter ce processus 5 fois en ajoutant chaque fois 90 cm3 d’eau. 
· RÉSULTATS ET INTERPREATIONS : 
· Résultats :
 
	Essai
	Masse de moule vide (kg)
	Masse de moule totale (kg)
	Volume de moule
(cm3)
	Volume d’eau 
(cm3)
	Masse de bécher vide
(g)
	Masse de bécher totale humide 
(g)
	Masse de bécher totale sèche (g)

	1
	1.814
	3.580
	946.7
	120
	46.8
	70.67
	68.68

	2
	1.814
	3.772
	946.7
	210
	58.64
	76.37
	74.54

	3
	1.814
	3.834
	946.7
	300
	50.05
	82.71
	78.42

	4
	1.814
	3.730
	946.7
	390
	59.13
	86.81
	82.44

	5
	1.814
	3.730
	946.7
	480
	36.24
	88.28
	79.07


 

Vt   = Vmoule = π * R2 *H
=  π * (101.6/2)2  * 117
= 948 cm3
Mt = masse de moule pleine – masse de moule vide
	    W = Mt *g



Mh = masse de bécher pleine  avant séchage  - masse de bécher vide
Ms = masse de bécher pleine après  séchage  - masse de bécher vide
· Courbe de compactage :
·   Détermination de ɣ :
                                      ɣ = W/ Vt          
· Détermination de ɣd :
                ɣd  = ɣ/ (1+w)
· Détermination de w:
     w =( Mh-Ms/Ms)*100
· Détermination de Sr :
𝑺𝒓 = 𝑾 /(𝟏𝟎𝟎 × 𝝆𝒘 ( 𝟏/𝝆𝒅 – 𝟏/𝝆𝒔 ))
Avec :
  : Teneur en eau en (%) 
w : masse volumique de l’eau en (Kg/m3 ) 
s : masse volumique des particules solides du sol en (Kg/m3 )
        w : masse volumique du sol sec en (Kg/m3 )
	Essai
	ɣ (kN/m3)
	ɣd (kN/m3)
	w %
	Sr %

	1
	18.62
	16.51
	12.75
	45.32

	2
	20.65
	18.52
	11.50
	65.81

	3
	21.30
	18.50
	15.12
	72.56

	4
	20.21
	17.02
	18.74
	90.65

	5
	19.55
	16.09
	21.50
	78.35


                
· courbe de :d=f():

· conclusion : 
Les caractéristiques Proctor constituent des critères d’identification d’un sol permettant de situer son état naturel par rapport à son état optimal de mise en œuvre. Elles servent également de référence pour caractériser la qualité de compactage réaliser sur le chantier.
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