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Tp 7 :

Essai d’usure :micro-deval
· Le But de TP : 

l’essai consiste à  mesurer l’évolution granlométrique  du granulat sous l’effet abrasif  d’une  charge de billes en acier dans un tambour .
l’échantillon est traité comme dans l’éssai los angeles  et conduit à la determination du coefficient  M.D.E

· Généralité :

la resistance à l’attrition (usure par frottement réciproque des sables et granulats secs) des materiaux est déterminée par le  coefficient MDE .
L’essai utilisé est le micro deval à sec ou en présence d’eau.cette mesure quantifie à la fois l’usure qui se produit par frottement réciproque des gravillons dans une assise(attrition) et celle survenant entre le pneumatique et le gravillon à la surface des revetements(usure).
Comme  l’usure est très influencée par la présnce d’eau , l’essai le plus représentatif  est  le   Micro Deval e présence d’eau (M.D.E).
l’essai consiste à  mesurer l’évolution granlométrique  du granulat sous l’effet abrasif  d’une  charge de billes en acier dans un tambour .
l’échantillon est traité comme dans l’éssai los angeles  et conduit à la determination du coefficient  M.D.E
· Matériels utilisés :
L’appareil micro_deval
Balance 
Tamis
Charge abrasives :billes sphérique de diametre 10mm(+,-)0.5
etuve

4- Mode opératoire :
1)introduire la charge abrasive correspondant à la classe granulaire puis l’échantillon (500g)
2) pour l’essai en présence d’eau on ajoute 2.5l d’eau
3) mettre la machine e marche pendant 2h ou équivalent à 12000tr
4)recueillir le granulat et la charge abrasive dans un sac
5) laver soigneusement à la pissette l’interieur du cylindre
6) tamiser le matériau sur le tamis 1.6mm la charge abrasive sera retenue sur un tamis de 8mm
7) laver l’ensemble sur un jet d’eau et retirer la charge abrasive
8)sécher le refus à 1.6mm à l’étuve  à 105 puis le peser soit m’ 
Essai pour gravier de classe compris entre 25_50mm
MDE=100*(m sur M)
M=406.76
m=M-m’

4)conclusion :
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