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· OBJECTIF :
L’essai de résistance d’un mortier normal consiste à  déterminer la résistance à la traction par flexion d’un mortier et la résistance à la compression d’un mortier afin de déterminer la classe du liant employé.
· MATERIEL ET METHODE :
· MATERIEL :
· Pour essai de flexion :
· Machine automatique de flexion. 
· 3 éprouvettes (4*4*16cm).
· Pour essai de compression :
· Pesse hydraulique à commande manuelle(force max 300KN).
·  Demi-prismes obtenus à la suite de l’essai de flexion.
· METHODE :
· Conduite de l’essai de flexion:
· Prendre les éprouvettes 4x4x16 préparées à l’avance et les placer entre les appuis de l'appareil de flexion. Les faces latérales (lisses) de l'éprouvette doivent être en contact avec les appuis. 
· Amener l'appui supérieur en contact avec la face supérieure de l'éprouvette et appliquer la charge. 
·  Relever la valeur de la charge de rupture: soit " F ". 
· Refaire la même opération pour les autres éprouvettes.
· Appliquer la formule suivante, pour calculer la résistance à la traction du mortier:
                                  RF= 0.25*F
· Conduite de l’essai de compression.
· Amener les plateaux en contact avec les faces de l'éprouvette (16 cm2)  et appliquer la charge. 
· Relever la valeur de la charge de rupture;:soit " P ". 
· Refaire les mêmes opérations pour les autres demi-prismes.La résistance à la compression du mortier se calcule par la formule suivante :
                      RC = P / S			
· RESULTAT ET INTERPRETATION:
· Resistance du mortier en flexion (à 12 jours):
	Dimension des éprouvettes (cm)
	N°
d’essai
	Force MAX 
F
	Resistance RF
	Resistance moyenne 
RF moy

	
	
	
	KN/cm2
	MPa
	MPa

	4*4*16
	1
	2.700
	0.675
	6.75
	6.693

	
	2
	2.876
	0.719
	7.19
	

	
	3
	2.459
	0.614
	6.14
	



· Resistance du mortier en compression (à 12 jours):
	Dimension des éprouvettes (cm)
	Numéro d’essai
	Section 
A 
	Force MAX
P
	Resistance RC
	Resistance moyenne
RF moy

	
	
	cm2
	
	KN/cm2
	MPa
	MPa

	4*4
	1
	16
	52.816
	3.301
	33.01
	36.675

	
	
	16
	53.409
	3.338
	33.38
	

	
	2
	16
	58.210
	3.638
	36.38
	

	
	
	16
	53.035
	3.314
	33.14
	

	
	3
	16
	67.095
	4.193
	41.93
	

	
	
	16
	67.546
	4.221
	42.21
	


· CONCLUSION:
        Ce TP nous permet de vérifier la conformité d'un liant,ainsi l’essai de résistance d’un mortier liant  nous permet de déterminer la force maximale en traction et en compression de ciment utilisée et de définir sa classe. 
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